Vegstikur

Almennt

Almennar kröfur til vegstika eru að þær skulu vera í björtum lit, hafa slétt og hálfglansandi yfirborð, þola ágang búfjár og snjógusa frá snjóplógum án þess að brotna en jafnframt svo stífar að þær titri ekki mikið í vindi og þreyti með því ökumenn. Jafnframt þurfa þær að geta þolað áhrif sólarljóss og birtu á hefðbundnum endingartíma.

Þessi skilgreining á vegstikum nær til hefðbundinna stika úr plasti, þær eru breiðar, íhvolfar og sveigjanlegar og eru í flokki D3-WL0 skv. frumvarpi að Evrópustaðli fyrir vegstikur, prEN 12899-3:2002. Skilgreining þessi nær hins vegar ekki til snjóstika sem notaðar eru þar sem snjóalög eru að jafnaði mikil.

Tvær stærðir eru af stikunum, langar og stuttar.

Kröfur til vegstika

- Mál

| Vinstra megin á myndinni er horft framan á stiku, hægra megin er horft aftan á stiku (inn í kúpuna) | Þversnið Lengdin (mesta lengd) l: 900 ( 5 mm (stuttar) 1200 ( 5 mm (langar) Breiddin (mesta breidd) b: 110 ( 2 mm Þykktin (í sérhverjum mælipunkti) s: 6,5 ( 0,6 mm Þyngd 0,5m af stiku í fullri breidd: 335 ( 10 g Hæðin (í sérhverju þversniði) h: 20 ( 2 mm Flái á efri brún: 30 ( 1° Þegar horft er framan á kúptu hliðina skal hægri kantur stikunnar vera í fullri lengd (l), en flái á efri enda þannig að vinstri kantur er lægri. Boginn á stikunni sem sýndur er á mynd hér að ofan skal vera nokkuð jafn. Í lengdarstefnuna skal stikan vera bein. Sé stika lögð á sléttan flöt þá mega hámarks vikmörk brúnar í sérhverjum punkti frá beinni línu milli efra og neðra horns að hámarki vera eftirfarandi: Séð á hlið stiku: 10 mm Séð framan á stiku: 5 mm |
| --- | --- |

Neðstu 70 mm af stikunni skulu tilsniðnir fyrir festingarnar. Þar skal breiddin vera 106 ( 0,2 mm. Hringlaga gat er þar á miðri stiku, 26,5 ( 0,5 mm í þvermál, 17,5 ( 0,2 mm frá enda. Frávik gats frá miðju stiku skal vera ( 0,5 mm.

2. Litur

Stikurnar eru gular á lit. Liturinn skal uppfylla kröfur prEN 12899-3:2002, til gulra stika. Þar er kveðið á um að liturinn skuli vera innan eftirfarandi marka í litarhnitum:

| Hnit | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0,522 | 0,470 | 0,427 | 0,465 |
| y | 0,477 | 0,440 | 0,483 | 0,535 |

Ljómastuðull (β) skal vera ≥ 0,45.

(Liturinn er gjarnan kallaður “traffic yellow”. RAL 1023 uppfyllir þessar kröfur).

3. Ljósþol

Plastefnið í stikunum skal íblandað ljósþolsefni til að verja það fyrir áhrifum sólarljóss. Stika sem snúið hefur í suðurátt í fimm ár skal uppfylla þær litarkröfur sem skilgreindar eru í lið 2 og höggþolsprófun skv. lið 6.4.1.2 í drögum að Evrópustaðli fyrir stikur, prEN 12899-3:2002.

4. Vindþol

Nýjar stikur skulu standast kröfur um hámarks varanlega svignun (permanent deflection) í lið 6.4.1.1 í drögum að Evrópustaðli fyrir stikur, prEN 12899-3:2002.

5. Höggþol

Nýjar stikur skulu standast kröfur í liðum 6.4.1.2 og 6.4.1.3 í drögum að Evrópustaðli fyrir stikur, prEN 12899-3:2002.

6. Endurskinsmerki

Endurskinsmerki skulu vera í samræmi við kröfur Vegagerðarinnar þar um.

## Endurskinsmerki á vegstikur

1. Stærð og lögun

|  | Á stikur eru límd endurskinsmerki, eitt breitt að framan og tvö mjórri að aftan. Merkin eru aðeins styttri en breidd stikunnar og límd þannig á brún endurskinsmerkisins sé um 10 mm frá kanti stikunnar bæði á hlið hennar og að ofan. Endurskinsmerkið fylgir þannig þeim 30° fláa sem er á toppi stikunnar, en vegna kúpu á stikunni þurfa merkin að vera skorin með aðeins minni fláa, þ.e. 29,0-29,5°. Í töflu hér að neðan eru mál sléttra endurskinsmerkja sem ekki hafa verið límd á stiku sýnd. Mál í mm a b c d Framan á stiku (á kúpu) 80 ( 1 110 ( 3 - 10 ( 2 Aftan á stiku (inn í kúpu) 40 ( 1 110 ( 3 100 ( 10 10 ( 2 |
| --- | --- |

2. Litur

Endurskinsmerkin skulu vera hvít, eða málmgrá þannig að þau gefi hvítt endurskin.

3. Endurskin

Endurskinseiginleikar skulu vera í samræmi við kröfur til hvítra endurskinsmerkja í flokki Ref. 2 í lið 5.2.2 í Evrópustaðli fyrir skilti ÍST EN 12899-1:2001. Þar er kveðið á að undir 20´/5° horni sé endurskinið að lágmarki 180 cd/lux/m2.

4. Veðrunar- og efnaþol endurskinsmerkis

Í endurskinsmerki skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal hafa hlotið viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar prófunarstofu og verið veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k. 3 ár.

Samþykktar endurskinsfilmur á vegstikur

Almennt

Nokkrar tegundir endurskinsmerkja hafa verið prófaðar af Iðntæknistofnun á umliðnum árum og ljóst að sumar henta nokkuð vel á stikur. Aðrar hafa síður hentað, endurskin hefur verið ófullnægjandi eða mislitunar orðið vart.

Lista þessum yfir ráðlögð vörumerki er breytt þegar nýjar upplýsingar gefa tilefni til.

Kröfur til endurskinsfilma á stikur

Til að Iðntæknistofnun geti mælt með einstökum vörumerkjum endurskinsfilma á stikur þurfa filmurnar að uppfylla eftirfarandi kröfur:

- Endurskinsfilmurnar þura að uppfylla kröfur Evrópustaðalsins fyrir skilti ÍST EN12899-1:2001, lið 5.2.2, um endurskin hvítra filma í flokki Ref.2.

- Í íslenskri prófun þar sem endurskinsfilman stendur við veg í a.m.k. þrjú ár verður endurskinsefnið að sýna sambærilega endingu og virkni við þau efni sem þegar er mælt með og eru í notkun, áður en því er bætt á lista yfir ráðlögð vörumerki.

# Listi yfir endurskinsfilmur sem Iðntæknistofnun mælir með á skilti

- 3M 2800/3800 (HI), með lími á bakhlið fyrir viðloðun við plast.

- Nikkalite 800 (ULG), með lími á bakhlið fyrir viðloðun við plast.

- Reflexite D82, með lími á bakhlið fyrir viðloðun við plast.

Jafnframt mælir Iðntæknistofnun með að 3M 3930 (HIP) sé prófað á nokkrar stikur og metið hvernig það endist í samanburði við þær endurskilsfilmur sem hingað til hafa verið notaðar.

# Almenn umsögn um samþykkt vörumerki

Endurskinsfilman frá Reflexite er skilgreind í flokki málmlitaðra filma (þeir kalla hana “silver”), hún er of grá að lit til að uppfylla kröfur til hvítra endurskinsfilma á skilti, en gefur eins og hvítu filmurnar hvítt endurskin í myrkri. Hún hefur verið mest notaða filman á stikur hér á landi síðustu árin og haft mjög góða endingu og virkni, virðist þola grjótkast betur en hinar filmurnar án þess að gat komi í yfirborðsfilmuna.

Endurskinsfilman frá 3M hefur einnig verið allnokkuð notuð hér á landi á stikur. Hún hefur staðið sig nokkuð vel. Nokkuð vill flagna upp úr brúnum hennar og göt komi á ysta lagið, líklega eftir grjótkast, en slíka áverka greinir ökumaðurinn ekki og þeir hafa lítil áhrif á virkni filmunnar.

Nikkalite endurskinsfilman hefur ekkert verið notuð hér á landi. Prófanir á filmunni á tilraunaskilti ofan við Rauðavatn gefa hins vegar tilefni til að ætla að hún henti svipað og 3M á stikur. Endurskin og ending þess er nánast eins og hjá 3M, en greina má fleiri áverka á yfirborði þess.

Páll Árnason