**Efnisyfirlit**

[Grjótsvelgur - Almenn lýsing 1](#_Toc492726636)

[45.68 Grjótsvelgur 1](#_Toc492726637)

Grjótsvelgur - Almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð ferhyrndra grjótsvelgja. Innifalið er m.a. gröftur, flutningur efnis, grjót, drenmöl umhverfis lögn, jarðvegsdúkur ásamt frágangi og fyllingu .

b) Efniskröfur

Steinastærð grjóts í svelg skal vera 100-300 mm.

Jarðvegsdúkur sem lagður er yfir grjótsvelginn skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

Togstyrkur = 14 kN/m skv. ÍST EN ISO 10319.

Götunarþol (Static Puncture Resistance) = 2100 N skv. ÍST EN ISO 12236.

Lóðrétt lekt = 100 ltr./m2/s skv. ÍST EN ISO 11058.

Þyngd = 180 g/m2 skv. ÍST EN ISO 9864.

c) Vinnugæði

Lögn nær inn í miðjan svelg sé annað ekki tekið fram. Fylla skal með drenmöl umhverfis lagnir. Leggja skal jarðvegsdúk yfir grjótsvelg og fylla að lágmarki 100 mm þykkt yfir með jarðefni sem er samsvarandi við efni sem notað er í yfirborðsfrágang í grennd við svelginn.

45.68 Grjótsvelgur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð grjótsvelgja. Sprengingar reiknast samkvæmt verkþætti 45.2 og fleygun samkvæmt verkþætti 45.3 *[nánari lýsing]*

c) Staðsetning grjótsvelgja er sýnd *[uppdráttur, nr.]*

f) Uppgjör miðast við fjölda hannaðra grjótsvelgja.

Mælieining: stk.