## Mölburður - leiðbeining

a) Verksvið

**Nánari lýsing verksviðsins** gæti t.d. úr hvað námum efnið skuli unnið eða tekið, hvar á að leggja það út og kæmi þá í textan undir nánari lýsing.

b) Efniskröfur

**Val á óflokkuðu efni miðað við markalínur**

Markalínur eru í Efnisgæðariti Vg, myndnúmer 62-3 og 62-4 og er hægt að sækja þær úr sérstöku skjali sem fylgir. Ef notað er grófara efni, t.d. 0/22 mm þarf að reikna út markalínur út frá ákvæðum ÍST EN 13285, sbr. leiðbeiningar í Efnisgæðariti Vg, kafli 62.5.1.

**Prófanir á steinefni.** Eftir gerð efnisins, einsleitni þess og rannsóknum á hönnunarstigi má velja úr töflunni hér á eftir þær prófanir sem verktaka er ætlað að framkvæma. Töflurnar er að finna í efnisgæðariti Vg, tafla 62-5 fyrir berggreiningu, tafla 62-6 fyrir styrkleikapróf, tafla 62-7 fyrir brothlutfall og tafla 623-13 fyrir frostþol, tafla 63-14 fyrir brothlutfall og tafla 63-8 fyrir kornalögun. Styrkur er einungis framkvæmt á framleiðslustigi ef efnið stenst ekki leiðbeinandi gæðaflokkun fyrir berggreiningu (sjá lýsingu frávika í lið e).

Hlutfall sýnis í 3. gæðaflokki samkvæmt berggreiningu, styrks, brothlutfalls og kornalögunar skal velja m.t.t. umferðarmagns skv. neðangreindri töflu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umferð**  **(ÁDU)** | **Gæða-**  **flokkur 3** | **Styrkur**  **LA-próf** | **Brothlutfall** | **Kornalögun** |
| < 75 | <30% | LA40 | CNR/50 | FI35 |
| > 75 | < 25%. | LA35 | C50/30 | FI30 |

c) Vinnugæði

Tilgreina skal lágmarksþykkt malarslitlags.

Tilgreina skal þverhalla.

f) Uppgjör, mælieiningar

**Uppgjör og mælieining** skal vera samkvæmt þeim verkþætti sem valinn er úr verkþáttaskrá.